Pos.:……..

Straßenkappen aus Kunststoff gemäß DIN 4055, Oberteil mit

verzahntem Rand (SERIUS- Bezeichnung 4055 VGrip)

DVGW- zertifiziert.

Wartungsfreie verstellbare Ausführung für den Einbau

von Unterflurhydranten.

Abmessungen und Deckelgewicht nach DIN 4055,

zweiteiliges Gehäuse aus Glasfaser armiertem Kunststoff.

Der Kunststoff muss Öl- und Streusalzfest sein.

Alle Teile müssen recyclingfähig sein.

Kraftschlüssige vertikale Verbindung zur Asphaltschicht durch

Eine Verzahnung an der Unterseite des Auflagerandes des

Verstellteiles.

In eingebautem Zustand müssen 200 kN Druck Belastung

von der Straßenkappe aufgenommen werden.

Der Deckelsitz muß so ausgelegt sein, dass ein vorzeitiger Abriss

und ein vorzeitiges Absinken des Deckels nicht möglich ist.

Temperaturbeständig bis 245°C.

Um eine Dauerhafte Verstellmöglichkeit währen der Bauphase

zu gewährleisten, ist durch eine entsprechende Abdichtung,

dass Eindringen von Verunreinigungen zwischen Grundkörper

und Verstellteil zu  verhindern.

Eine Neigungseinstellung von 4°  zwischen Grundkörper und

Verstellteil, bei ca. 50% des Auszuges, zur Niveauanpassung,

muss möglich sein.

Das Verstellteil muss ohne Hilfsmittel in jeder sinnvollen

Position fixierbar sein.

Deckel aus Gusseisen EN- JL 1030 (GG- 20),

nachhaltig Korrosionsgeschützt.

Deckelverschraubung aus X5CrNi 1810- Stahl,

Steg aus Cr- Stahl mit mind. 13% Chromanteil.

Herstellerqualität wie Serius oder gleichwertig.

Stück……..

€/Stück………..								€/Gesamt…………..

Pos.:………

Tragplatte aus Kunststoff für Straßenkappe

DIN 4055, verstellbar.

Tragplatte passend vom Hersteller der Straßenkappe.

Stück……..

€/Stück………………							€/Gesamt……………..

Kraftschlüssige vertikale Verbindung zur Asphaltschicht durch Verzahnung an der Unterseite des Auflagerandes.  Kein Unterstopfen erforderlich.