Pos.:……..

Straßenkappen aus Kunststoff gemäß DIN 4055, zum Einbau

in gepflasterte Flächen (SERIUS- Bezeichnung 4055 VP)

DVGW- zertifiziert.

Wartungsfreie verstellbare Ausführung für den Einbau

von Unterflurhydranten.

Abmessungen und Deckelgewicht nach DIN 4055,

zweiteiliges Gehäuse aus Glasfaser armiertem Kunststoff.

Der Kunststoff muss Öl- und Streusalzfest sein.

Alle Teile müssen recyclingfähig sein.

In eingebautem Zustand müssen 200 kN Druck Belastung

von der Straßenkappe aufgenommen werden.

Die Strassenkappe hat zum leichteren Einbau und zur

Minimierung des Zuschnittaufwandes ein quadratisches Oberteil.

Der Deckel ist oval und entspricht einer normalen Kappe.

Umrandungsplatten sind weder erforderlich noch erwünscht.

Bei Setzungen muß sich das Straßenkappenoberteil der Pflasterfläche

anpassen und bei neuerlichem Angleiche der Pflasterfläche z.B. bei

Setzungen, wieder auf das ursprüngliche Niveau ausziehen lassen.

Unabhängig der technische Vorteile muß ein optisch geschlossenes

Bild möglich sein.

Temperaturbeständig bis 245°C.

Um eine Dauerhafte Verstellmöglichkeit währen der Bauphase

zu gewährleisten, ist durch eine entsprechende Abdichtung,

dass Eindringen von Verunreinigungen zwischen Grundkörper

und Verstellteil zu  verhindern.

Eine Neigungseinstellung von 4°  zwischen Grundkörper und

Verstellteil, bei ca. 50% des Auszuges, zur Niveauanpassung,

muss möglich sein.

Das Verstellteil muss ohne Hilfsmittel in jeder sinnvollen

Position fixierbar sein.

Deckel aus Gusseisen EN- JL 1030 (GG- 20),

nachhaltig Korrosionsgeschützt.

Deckelverschraubung aus X5CrNi 1810- Stahl,

Steg aus Cr- Stahl mit mind. 13% Chromanteil.

Herstellerqualität wie Serius oder gleichwertig.

Stück……..

€/Stück………..								€/Gesamt…………..

Pos.:………

Tragplatte aus Kunststoff für Straßenkappe

DIN 4055, verstellbar.

Tragplatte passend vom Hersteller der Straßenkappe.

Stück……..

€/Stück………………							€/Gesamt……………..