Pos.:……..

Straßenkappen aus Kunststoff gemäß DIN 3581,

DVGW- zertifiziert.

Wartungsfreie verstellbare Ausführung für Gasleitungen

und Fernwärme.

Abmessungen und Deckelgewicht nach DIN 3581,

zweiteiliges Gehäuse aus Glasfaser armiertem Kunststoff.

Der Kunststoff muss Öl- und Streusalzfest sein.

Alle Teile müssen recyclingfähig sein.

In eingebautem Zustand müssen 200 kN Druck Belastung

von der Straßenkappe aufgenommen werden.

Temperaturbeständig bis 245°C.

Um eine Dauerhafte Verstellmöglichkeit währen der Bauphase

zu gewährleisten, ist durch eine entsprechende Abdichtung,

dass Eindringen von Verunreinigungen zwischen Grundkörper

und Verstellteil zu  verhindern. Die Kannten des Verstellteiles

müssen fluchtgerecht eingestellt werden können.

Eine Neigungseinstellung von 4°  zwischen Grundkörper und

Verstellteil, bei ca. 50% des Auszuges, zur Niveauanpassung,

muss möglich sein.

Das Verstellteil muss ohne Hilfsmittel in jeder sinnvollen

Position fixierbar sein.

Deckel aus Gusseisen EN- JL 1030 (GG- 20),

nachhaltig Korrosionsgeschützt.

Deckelverschraubung aus X5CrNi 1810-  Stahl,

Steg aus Cr- Stahl mit mind. 13% Chromanteil.

Herstellerqualität wie Serius oder gleichwertig.

Stück……..

€/Stück………..								€/Gesamt…………..

Pos.:………

Tragplatte aus Kunststoff für Straßenkappe

DIN 3581, verstellbar.

Tragplatte passend vom Hersteller der Straßenkappe.

Stück……..

€/Stück………………							€/Gesamt……………..