Pos:……..

Straßenkappen aus Kunststoff gemäß DIN 4055,

DVGW- zertifiziert.

Wartungsfreie starre Ausführung für den Einbau

von Unterflurhydranten.

Abmessungen und Deckelgewicht nach DIN 4055,

Gehäuse aus Glasfaser armiertem Kunststoff.

Der Kunststoff muss Öl- und Streusalzfest sein.

Alle Teile müssen recyclingfähig sein.

In eingebautem Zustand müssen 200 kN Druck Belastung

von der Straßenkappe aufgenommen werden.

Temperaturbeständig bis 245°C.

Deckel aus Gusseisen EN- JL 1030 (GG-20),

nachhaltig korrosionsgeschützt.

Deckelverschraubung aus X5CrNi 1810-  Stahl,

Steg aus Cr- Stahl mit mind. 13%  Chromanteil.

Herstellerqualität wie Serius oder gleichwertig

Stück……..

€/Stück……….								€/Gesamt………….

Pos.:…….

Tragplatte aus Kunststoff für Straßenkappe DIN 4055.

Tragplatte passend vom Hersteller der Straßenkappe.

Stück………..

€/Stück……………							€/Gesamt……………