Pos.:……..

Straßenkappe aus Kunststoff gemäß DIN 4056,

DVGW- zertifiziert.

Wartungsfreie starre Ausführung für den Einbau

von Absperrarmaturen, Wasser.

Abmessungen und Deckelgewicht nach DIN 4056,

Gehäuse aus glasfaserarmiertem Kunststoff.

Der Kunststoff muss Öl- und Streusalzfest sein.

Alle Teile müssen recyclingfähig sein.

In eingebautem Zustand müssen 200 kN Druck Belastung

von der Straßenkappe aufgenommen werden.

Temperaturbeständig bis 245°C.

Deckel  aus Gusseisen EN- JL 1030 (GG- 20),

nachhaltig korrosionsgeschützt.

Deckelverschraubung aus X5CrNi 1810- Stahl,

Steg aus Cr.- Stahl mit mind. 13% Chromanteil.

Herstellerqualität wie Serius oder gleichwertig

Stück………

€/Stück……..								€/Gesamt………..

Pos.:….

Tragplatte aus Kunststoff für Straßenkappe DIN 4056.

Tragplatte passend vom Hersteller der Straßenkappe.

Stück……

€/Stück………								€/Gesamt…………..