Pos:……

Straßenkappe aus Kunststoff gemäß DIN 4056,

DVGW- zertifiziert.

Wartungsfreie höhenverstellbare Ausführung für den

Einbau von Absperrarmaturen, Wasser.

Abmessungen und Deckelgewicht nach DIN 4065

Zweiteiliges Gehäuse aus glasfaserarmiertem Kunststoff.

Der Kunststoff muss Öl- und Streusalzfest sein.

Alle Teile müssen recyclingfähig sein.

In eingebautem Zustand müssen 200 kN Druck Belastung

von der Straßenkappe aufgenommen werden.

Temperaturbeständigkeit bis 245°

Um eine Dauerhafte Verstellmöglichkeit währen der Bauphase

zu gewährleisten, ist durch eine entsprechende Abdichtung,

dass Eindringen von Verunreinigungen zwischen Grundkörper

und Verstellteil zu  verhindern.

Eine Neigungseinstellung von 4°  zwischen Grundkörper und

Verstellteil, bei ca. 50% des Auszuges, zur Niveauanpassung,

muss möglich sein.

Das Verstellteil muss ohne Hilfsmittel in jeder sinnvollen

Position fixierbar sein.

Deckel aus Gusseisen EN- JL 1030 (GG- 20),

nachhaltig Korrosionsgeschützt.

Deckelverschraubung aus X5CrNi 1810-  Stahl,

Steg aus Cr- Stahl mit mind. 13% Chromanteil.

Herstellerqualität wie Serius oder gleichwertig.

Stück……..

€/Stück………..								€/Gesamt…………..

Pos.:………

Tragplatte aus Kunststoff für Straßenkappe

DIN 4056, verstellbar.

Tragplatte passend vom Hersteller der Straßenkappe.

Stück……..

€/Stück………………							€/Gesamt……………..