Pos.:….

Straßenkappe aus Kunststoff gemäß DIN 4057,

DVGW- zertifiziert.

Wartungsfreie starre Ausführung für den Einbau

von Anbohrarmaturen, Wasser.

Abmessungen und Deckelgewicht nach DIN 4057,

Gehäuse aus glasfaserarmiertem Kunststoff .

Der Kunststoff muss Öl- und Streusalzfest sein.

Alle Teile müssen recyclingfähig sein.

In eingebautem Zustand müssen 200 kN Druck Belastung

von der Straßenkappe aufgenommen werden.

Temperaturbeständig bis 245°C.

Deckel aus Gusseisen EN- JL 1030 (GG- 20),

nachhaltig  korrosionsgeschützt.

Deckelverschraubung aus X5CrNi 1810- Stahl,

Steg aus Cr- Stahl mit mind. 13% Chromanteil.

Herstellerqualität wie Serius oder gleichwertig.

Stück……

€/Stück……….								€/Gesamt……………..

Pos.:….

Tragplatte aus Kunststoff für Straßenkappe DIN 4057.

Tragplatte passend vom Hersteller der Straßenkappe.

Stück:……

€/Stück……………							€/Gesamt……………..