Pos.:…….

Straßenkappe aus Kunststoff gemäß DIN 4057,

DVGW- zertifiziert.

Wartungsfreie höhenverstellbare Ausführung für den

Einbau von Anbohrarmaturen, Wasser.

Abmessungen und Deckelgewicht nach DIN 4057,

zweiteiliges Gehäuse aus Glasfaserarmiertem Kunststoff.

Der Kunststoff muss Öl- und Streusalzfest sein.

Alle Teile müssen recyclingfähig sein.

In eingebautem Zustand müssen 200 kN Druck Belastung

von der Straßenkappe aufgenommen werden.

Temperaturbeständig bis 245°C.

Um eine dauerhafte Verstellmöglichkeit während der Bauphase

zu  gewährleisten, ist durch eine entsprechende Abdichtung,

dass Endringen von Verunreinigungen zwischen Grundkörper

und Verstellteil zu verhindern.

Eine Neigungseinstellung von 4° zwischen Grundkörper und

Verstellteil, bei ca. 50% des Auszuges, zur Niveauanpassung,

muss möglich sein.

Das Verstellteil muss ohne Hilfsmittel in jeder sinnvollen

Position fixierbar sein.

Deckel aus Gusseisen EN- JL 1030 (GG- 20),

nachhaltig korrosionsgeschützt.

Deckelverschraubung aus X5CrNi 1810-  Stahl,

Steg aus Cr- Stahl mit mind. 13% Chromanteil.

Herstellerqualität wie Serius oder gleichwertig.

Stück………

€/Stück………..									€/Gesamt……………..

Pos.:…….

Tragplatte aus Kunststoff für Straßenkappe

DIN 4057, verstellbar.

Tragplatten passend vom Hersteller der Straßenkappe.

Stück………

€/Stück…………..								€/Gesamt…………….