Pos.:……….

Straßenkappen aus Kunststoff gemäß DIN 4059,

DVGW- zertifiziert.

Wartungsfreie Ausführung für den Einbau von

Hausanschlüssen.

Abmessung und Deckelgewicht nach DIN 4059.

Gehäuse aus Glasfaser armiertem Kunststoff.

Der Kunststoff muss Öl- und Streusalzfest sein.

Alle Teile müssen recyclingfähig sein.

In eingebautem Zustand müssen 200 kN Druck Belastung

von der Straßenkappe aufgenommen werden.

Temperaturbeständig bis 245°C.

Deckel aus Gusseisen EN- JL 1030 (GG-20),

nachhaltig korrosionsgeschützt.

Deckelverschraubung aus X5CrNi 1810- Stahl,

Steg aus Cr- Stahl mit mind. 13% Chromanteil.

Herstellerqualität wie Serius oder gleichwertig.

Stück……

€/Stück……….								€/Gesamt……………..

Pos.:….

Tragplatte aus Kunststoff für Straßenkappe DIN 4059.

Tragplatte passend vom Hersteller der Straßenkappe.

Stück:……

€/Stück……………							€/Gesamt……………..